ГЛАВА 6

ИССЛЕДОВАНИЕ  НЕОРГАНИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

6.1.  Изменение      структуры      и      свойств       неорганических

строительных материалов при нагревании. Обзор методов фиксации этих изменений

Искусственные неорганические конструкционные и отделочные строительные материалы изготавливаются, как известно, обжиговым и безобжиговым методами. Материалы, полученные первым методом из алюмосиликатного и силикатного сырья (красный кирпич, строительная керамика, стеклоблоки и т.п.), обычно не исследуются при поисках очага пожара, т.к. в процессе изготовления они подвергались высокотемпературному нагреву, превышающему характерные для пожара температуры (исключения из этого правила см. в разделе 6.3). Материалы же, изготовленные вторым методом, могут служить при достижении указанной цели важным источником информации.

Для изготовления материалов безобжиговым методом необходимо связующее вещество. При всем многообразии связующих составов подавляющее большинство их базируется на трех основных связующих -цементе, извести, гипсе или их сочетаниях. С помощью этих связующих (вяжущих) изготавливаются бетонные и железобетонные конструкции, разнообразные виды штукатурок, силикатный кирпич, кладочный раствор, гипсовые перегородки, отделочные и звукоизолирующие плиты и т.д. При нагреве в ходе пожара в них происходят постепенные изменения структуры, компонентного состава, свойств.

Попытаемся кратко описать эти изменения, а также возможности их фиксации (качественно и количественно) визуально и инструментальными методами.

6.1.1.  Материалы с цементным и известковым связующим

Портландцементный клинкер имеет, как известно, следующий минералогический состав [123 - 125]:

трехкальциевый силикат, алит (3CaO  SiO2, он же условно обозначается C3S) - 42-60 %;

двухкальциевый силикат, белит (2CaO  SiO2;  C2S) - 15-35 %;

трехкальциевый алюминат (3CaO  Al2O3;  C3A) - 5-14 %;

четырехкальциевый алюмоферрит (4СаО  Al2O3  Fe2O3) - 10-16 %.

После смешения портландцемента с водой (изготовления цементного теста) и его затвердевания образуется так называемый цементный камень. Он представляет собой конгломерат аморфных и кристаллических новообразований на основе гидроалюминатов, гидрофферитов, гидросульфоалюминатов кальция, гидроксида кальция и др.

Гидросиликаты кальция (ГСК) близки по структуре к природному минералу тобермориту. Д.Джефри, Х.Тейлор и другие исследователи разделяют ГСК цементного камня на плохо закристаллизованные тобермориты: CSH(I) - c cоотношением CaO/SiO2  0,8-1,5; CSH(II) - с соотношением CaO/SiO2  1,5-2,0 и на тоберморитовый гель с соотношением CaO/SiO2  1,5.

Наиболее важные гидроалюминаты кальция - это C2AH8, C4A3H3, C4AHx (где х = 7, 11, 13, 19), а чаще всего встречающиеся гидроалюмоферриты кальция - C4FH13 и C3FH6. Кроме того, в цементном камне обычно присутствует Ca(OH)2 (портландит) как продукт гидратации силикатов кальция.

В цементном камне присутствуют также соединения более сложного состава, например, эттрингит - 3CaO  AI2O3  3CaSO4  (31-32)H2O и некоторые примесные соединения, такие, как соединения щелочей.

В затвердевших растворах и бетонах приготовленных на портландцементе, кроме продуктов твердения цемента присутствуют минералы заполнителей - прежде всего кварц, а также такие минералы крупного заполнителя, как кальцит, доломит, минералы, составляющие граниты, бальзаты и др.

Составы на основе извести и кварца, твердевшие при повышенной температуре и давлении, также представляют собой кальциевые гидросиликаты с брутто-формулой: mCaO  nSiO2  pH2O при m/n близком к 1,0.

Такой комплекс образуется, в частности, при изготовлении силикатного кирпича, когда негашеная известь СаО смешивается с песком, водой, а затворенное известковое тесто подвергается формованию и термообработке в насыщенном водяном паре при температуре 150-200 0С.

При нагревании, в том числе и при нагревании на пожаре, указанные соединения начинают терять воду, вплоть до ее полной потери при соответствующих температурах. Так, например, тоберморитовый гель, наиболее важная составная часть затвердевшего портландцементного камня и бетона, по данным ТГА постепенно дегидратируется в интервале температур от 100 до 700 0С. Другой основной компонент - СSН II начинает терять воду при температурах 120-150 0С; при 300 0С он отщепляет 0,5 молекулы воды, а при 600-700 0С переходит в С2S, т.е. в 2CaO  SiO2 [70].

Процессу разложения при нагревании подвергаются и отдельные примесные компоненты. Гидрат окиси кальция (портландит) разлагается до окиси кальция при 550 0С, гидрат окиси магния (брусит) - при 400-550 0С; карбонаты кальция (кальцит) и магния (магнезит) соответственно, при температурах 860 и 540-650 0С.

Протекающие при нагревании материалов химические процессы сопровождаются, вполне естественно, физическими процессами - разрыхлением, растрескиванием массы материала, изменением ряда его физико-механических свойств. Возникновению дополнительных напряжений и трещинообразованию в материалах способствуют и заполнители (если они имеются), например, щебень в бетоне. Происходит это из-за различия в коэффициентах линейного расширения цементного камня и заполнителей.

Крайняя степень проявления указанных процессов заключается в отслоении штукатурки, защитного слоя бетона, деформациях и разрушениях бетонных и железобетонных конструкций. Однако, если до явных разрушений дело не дошло, каким же образом оценить степень термического поражения конструкций в тех или иных зонах?

Рассмотрим предложенные для этого методы - от простых к более сложным и информативным. При этом сначала остановимся на методах, которые рекомендуется использовать при обследовании бетонных конструкций после пожара экспертам-строителям [10, 127, 128]. Цели такого обследования обычно далеки от экспертно-криминалистических; в основном специалисты-строители решают вопросы, связанные с возможностью дальнейшей эксплуатации пострадавшего от пожара здания. Тем не менее, рекомендуемые ими критерии оценки последствий теплового воздействия на материалы и конструкции представляют определенный интерес и для пожарно-технических специалистов и экспертов.

Фиксация изменения цвета, тона звука и ударной прочности

Тяжелый бетон, по данным [10], при нагревании до 300 0С принимает розоватый оттенок, при 400-600 0С - красноватый, при 900-1000 0С - бледно-серый. В [127] отмечается, что цвет бетона при температуре более 900 0С- желтоватый. Цементно-песчаная штукатурка в интервале температур 400- 600 0С приобретает розовый оттенок, а в интервале 800 - 900 0С - бледно-серый [10]. Представляется, правда,  весьма проблематичным, что указанные оттенки цвета можно уловить на конструкции после реального пожара, учитывая закопчение, попадание воды при тушении и т.д.

Тон звука строители определяют простукиванием бетонной или железобетонной конструкции любым твердым предметом. Неповрежденный бетон имеет высокий тон звука, с увеличением степени термического поражения (разрушения) бетона звук становится глухим. При воздействии температур более 600 0С молоток при ударе сминает бетон на поверхности конструкции. Часть ее, прогретая свыше 500 0С, при ударе средней силы может отколоться [10].

Предварительную оценку прочности бетонных конструкций в тех или иных зонах пожара в [127] рекомендуют проводить с помощью эталонного молотка Кашкарова (ГОСТ 22690.2-77) или аналогичных инструментов (молотка Фидзеля, приборов типа ХПС и КМ с шариковым наконечником). Отмечается, что призменная прочность бетона, например, с гранитным наполнителем и при нормальном твердении изменяется в зависимости от температуры нагрева следующим образом: 20 0С-1,0; 120 0С-0,7; 300 0С-0,6; 400 0С-0,4; 500 0С-0,3.

Визуальная фиксация трещин и исследование макроструктуры бетона

Микротрещины в бетоне, по данным [10], начинают образовываться при температуре 300-400 0С. После нагрева бетона до 500 0С трещины увеличиваются настолько, что становятся видны невооруженным глазом. Ширина температурно-усадочных трещин при этом не менее 0,1 мм. При воздействии температур 600-800 0С ширина раскрытия трещин достигает 0,5-1 мм [10].

В работе [127] для исследования макроструктуры бетона, подвергшегося воздействию температуры, рекомендуют пользоваться ручной лупой (4х и более) или стереоскопическим микроскопом типа МБС-2 (3,5-88х). В свежем сколе бетона выделяют по цвету и структуре характерные зоны (слои). В каждой зоне определяют сцепление составляющих (наличие или отсутствие зазоров по периметру зерен-заполнителей), трещиноватость (наличие, количество, ширину раскрытия, направленность распространения трещин), оплавленность (степень заполнения неровностей скола бетона стекловидной массой расплава). Изменение указанных параметров в зависимости от температуры нагрева бетона указано в табл. 1.26.

Исследование микроструктуры; определение количества клинкерных зерен в шлифах

Для проведения данного анализа необходимо приготовление прозрачного шлифа бетона; это достаточно сложная и трудоемкая операция. Шлиф исследуют с помощью поляризационного микроскопа (160-480х) с микрометрической окулярной сеткой. Измеряется ширина трещин (мкм), диаметр пор, включений, скоплений. По микрометрической сетке в окуляре определяют пористость шлифов (%). Аналогичным образом рассчитывают количество клинкерных зерен в шлифах [127].

Ширина трещин, размеры пор и величина пористости последовательно возрастают с увеличением температуры нагрева бетона; количество же клинкерных зерен, наоборот, снижается (см. табл. 1.26).

Измерение микротвердости

Анализ производят на микротвердомере, например, ПМТ-3 (см. главу “Приборы и оборудование...”) при нагрузке 2-200 г. Определению предшествует достаточно трудоемкий, судя по [127], процесс подготовки шлифа: 3-4-кратная пропитка бетона канифолью, разведенной ксилолом, пропарка, шлифование на станке корундовыми порошками, полирование до зеркального блеска окисью хрома на вращающемся круге с сукном. В каждом шлифе делают по нескольку десятков отпечатков с последующей математической обработкой результатов для нахождения среднего значения микротвердости.

Как показывают полученные указанными авторами результаты, при нагревании бетона последовательно снижается прочность (твердость) не только самого цементного камня, но и заполнителей (кварца, гранита, известняка) (табл. 1.26).

Определение остаточного содержания в бетоне карбонатов

В работе [127] предлагается производить по несколько необычному критерию - продолжительности действия соляной кислоты. Одну каплю соляной кислоты капают на свежий скол бетона и измеряют секундомером продолжительность вспенивания (сек.) за счет выделения углекислого газа. Судя по приведенным в табл.1.26 данным, длительность вспенивания (и, надо понимать, остаточное содержание карбонатов) последовательно снижаются при температуре предварительного нагрева от 200 0С и выше, вплоть до полного отсутствия при 800 0С. И если последнее можно объяснить разложением карбонатов кальция при 750-770 0С, то начало снижения этого показателя при 200 0С (!) представляется несколько странным; ведь известно, что температура разложения даже наименее термостабильных карбонатов (карбонатов магния) составляет около 600 0С [70].

Малопонятные изменения продолжительности действия соляной кислоты прослеживаются и по данным статьи [128] - в пробах, отобранных последовательно по глубине бетона, величина этого критерия то

возрастает, то снижается. Вероятнее всего, эти странности объясняются просто недостаточной точностью такого “метода” анализа.

Термический анализ

В рекомендациях [127] термический анализ предусмотрено проводить в тех же вариантах, что рассмотрены выше, в главе “Приборы и оборудование...”. Это весовой анализ с нагревом проб в муфельной печи, а также термогравиметрический и дифференциальный термический анализ на Дериватографе. Весовым анализом - нагревом навески в муфельной печи при 800 0С до постоянной массы - определяется количество гидратной воды в пробе. "Степень гидратации" и содержание карбонатов определяются расчетом потери массы по термогравиметрической кривой при 600 и 1000 0С. Определенную информацию несет, по мнению авторов методики [127], и параметр, названный “глубиной эффекта на термограммах”. Речь идет об эндоэффектах: при 130-170 0С (испарение воды), 470-490 0С (он отнесен авторами к разложению гидрата окиси кальция) и 750-770 0С (разложение карбоната кальция). Все указанные параметры последовательно уменьшаются по мере увеличения температуры предварительного прогрева бетона (табл. 1.27). Суть происходящих при этом процессов тоже, однако, не совсем ясна. Почему эндоэффекты, связанные с наличием Ca(OH)2 и CaCO3, исчезают при температуре предварительного нагрева, примерно соответствующий температуре их разложения, вполне объяснимо, а вот почему они последовательно снижаются при значительно более низких температурах (от 100 0С) - это загадка, авторами работ [127, 128] никак не разъясняемая.

Все перечисленные выше методы авторы публикаций [127,128] предлагают использовать для оценки температуры нагрева бетонных конструкций при пожаре.

Оценка толщины прогретого слоя у тяжелого бетона

В работе [10] предлагается оценивать длительность огневого воздействия на участки железобетонных конструкций по максимальной толщине прогрева тяжелого бетона до заданных температур. При этом необходимо использовать данные табл. 1.27.

Глубина же прогрева определяется по перечисленным выше признакам - цвету, потере механической прочности и толщине разрушенного слоя.

Таблица 1.27

Глубина прогрева бетонной конструкции до

заданных температур [10]

| Длительность нагрева, час. | Максимальная температура | Глубина прогрева (мм) до температуры, 0С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на поверхности конструкции, 0С | 300 | 600 | 900 |
| 0,5 | 700-750 | 20 | 4 | - |
| 1,0 | 800-850 | 40 | 15 | - |
| 1,5 | 900-950 | 50 | 20 | 3 |
| 2,0 | 1000-1050 | 60 | 30 | 5 |
| 3,0 | 1100-1150 | 80 | 40 | 10 |
| 4,0 | 1200-1250 | 100 | 45 | 15 |

Определение пористости бетона

В 1984 году В.И.Шевченко, В.В.Жуковым и А.А.Гусевым был предложен способ определения температуры, воздействующей на бетон при пожаре, путем определения его пористости [126]. Пористость определяют методом ртутной порометрии.

Предварительно пробы бетона, не подвергшиеся тепловому воздействию пожара, нагревают в лабораторных условиях до 1000 0С, отбирают пробы через 50-100  0С нагрева и исследуют их указанным методом. По полученным данным строят график в координатах “температура-пористость”, который и используют в качестве калибровочного для определения температуры нагрева на пожаре отобранных там проб.

Краткий текст описания изобретения и отсутствие цифровых или графических данных о зависимости объема микро-, переходных и макропор от температуры нагрева бетона не позволяют оценить эффективность метода и возможность дифференцировать с его помощью образцы бетона, нагретые до различных температур. Отметим лишь, что на гораздо более пористом материале (древесном угле) возможности метода ртутной порометрии в установлении температуры нагрева древесины оказались весьма скромными (см. гл.2). Очевидной же является очень большая трудоемкость предлагаемого метода исследования.

Длинный перечень изложенных выше методов исследования бетона может создать у читателя иллюзию весьма широких и разносторонних возможностей анализа данного материала и выявления, таким образом, зон термических поражений и очаговых признаков. На самом деле это не совсем так. Бетон и железобетон - очень неудобные объекты криминалистического исследования; зависимости их структуры и свойств от температуры и, тем более, длительности горения трудноуловимы, особенно при относительно низких температурах. А большинство рассмотренных выше методов, по нашему мнению, либо слишком трудоемки, либо не дают надежных и воспроизводимых результатов, либо сочетают в себе оба этих недостатка.

Существуют, однако, явно более эффективные методы количественной оценки изменений в физических свойствах и компонентном составе рассматриваемых материалов - ультразвуковая дефектоскопия бетона и железобетона, а также инфракрасная спектроскопия и рентгеноструктурный фазовый анализ всей гаммы материалов на основе цемента, извести, гипса.

Ультразвуковая дефектоскопия

Процессы дегидратации цементного камня, деструкция некоторых его компонентов, тепловое расширение отдельных составляющих бетона и, как следствие, разрыхление его массы, появление микро- и макротрещин приводят к изменению акустических характеристик бетона, наряду с изменением других физических свойств - твердости, упругости и т.п. В СССР работы по использованию ультразвукового метода испытания бетонов начали проводиться в МВТУ с 1947 года (И.В.Защук). Исследования были продолжены и развиты во ВНИИ железобетона [129]. К настоящему времени ультразвуковые исследования и дефектоскопия бетонных и железобетонных конструкций, как косвенный экспресс-метод оценки их физико-механических свойств (плотности, модуля упругости), широко используется в строительстве, строительной индустрии и в России, и за рубежом [130]. Решение близкой по сути задачи - использование ультразвукового импульсного метода для фиксации в экспертных целях последствий разрушения бетона на пожаре - было предложено сотрудниками Ленинградской СНИЛ ВНИИПО и ВВИСКУ им. Комаровского в семидесятых годах [131, 132]. Дальнейшая научная проработка и совершенствование метода продолжались в 80-х годах [4, 133, 134]. В современной модификации метод предполагает определение скорости распространения поверхностных ультразвуковых волн в наружном (поверхностном) слое бетонных и железобетонных конструкций. Исследование проводится непосредственно на месте пожара. По мере разрушения бетона под действием температуры, скорость прохождения в нем ультразвукового импульса последовательно снижается. Это обстоятельство позволяет по результатам измерений оценивать степень разрушения бетона в ходе пожара и выявлять зоны термических поражений указанных конструкций, в том числе поражений, возникающих в бетоне при 300-400 0С и еще не видимых глазу. В отдельных случаях по результатам прозвучивания возможна и оценка максимальной температуры нагрева конструкции. Подробно ультразвуковая методика исследования изложена ниже, в подразделе 6.2.2.

Достоинством ультразвукового метода является возможность экспресс-исследования и получения информации непосредственно на месте пожара. Недостатком - ограниченный круг объектов исследования. Так как в основе метода лежит сравнение скорости прохождения ультразвуковой волны на различных участках конструкций, он может использоваться лишь на относительно акустически однородных конструкциях и изделиях. Как правило, это бетонные и железобетонные конструкции заводского изготовления (плиты перекрытий, стеновые панели и т.п).

Рентгеновский фазовый анализ и ИК-спектроскопия

В отличие от ультразвукового метода, данные методы позволяют исследовать не только бетон и железобетон, но и практически всю гамму материалов на основе цемента и извести, в том числе штукатурку, цементный камень (например, застывший кладочный раствор), силикатный кирпич и т.п. Правда, исследования приходится проводить в лабораторных условиях, отобрав предварительно на месте пожара пробы цементного (известкового) камня. Ценно, однако, то, что на бетонных и железобетонных конструкциях пробы на исследование могут отбираться и в зонах сильных разрушений, где имеются макротрещины, цементный камень крошится и ультразвуковое исследование невозможно.

Рентгеновский фазовый анализ - традиционный метод исследования неорганических материалов. Он позволяет зафиксировать изменения фазового состава цементного (известкового) камня, происходящие в результате описанных выше процессов. В работе [127] показана возможность сделать это лишь на качественном уровне, по изменению размера линий на рентгенограммах, в частности, линии C3S (d = 1,76 А), которая имеет тенденцию к увеличению с возрастанием температуры нагрева бетона. Нами же установлено [135], что достижим и количественный уровень оценки по соотношению отдельных дифракционных максимумов. Благодаря этому, результаты рентгеновского фазового анализа позволяют выявлять на месте пожара зоны термических поражений конструкций из материалов с цементным и известковым связующим.

Метод ИК-спектроскопии для исследования неорганических веществ и материалов используется относительно редко (см. [136]), оставаясь преимущественно методом анализа функционального состава органических веществ. Тем не менее он, с тем же успехом, что и рентгеновский фазовый анализ, может использоваться для выявления зон термических поражений на указанных материалах. Критерием оценки при этом служат рассчитываемые спектральные критерии - соотношения отдельных характеристических полос в спектрах. Подробнее методики рентгеновского фазового анализа и ИК-спектроскопии материалов на основе цемента и извести изложены ниже, в подразделах 6.2.3 и 6.2.4.

Определение магнитной восприимчивости материала

Оригинальная методика выявления зон повышенных температур (потенциальных очаговых зон) на штукатурке, бетоне и других подобных материалах предложена А.В.Даниловым с соавторами [137, 138]. Суть ее в следующем. В песке, используемом при изготовлении указанных материалов, может содержаться биотит - комплексное железосодержащее соединение - К(Mg, Fe)3 AlSi3O10 (OH, F)2. При нагреве до температур 600-700 0С из биотита выделяется основная часть воды и он деструктирует с образованием магнитной фазы - оксидов железа. До этого вещество магнитными свойствами не обладает. Распад биотита, появление магнитной фазы может быть зафиксировано соответствующей аппаратурой - обычными геофизическими приборами для измерения магнитной восприимчивости материалов - каппаметрами (например, Kappameter KT-5C, производства Чехословакии). Таким образом, измерение после пожара магнитной восприимчивости оштукатуренной стены (или бетонной перегородки и т.п.) в различных ее зонах может позволить выявить на ней зоны нагрева выше 600-700 0С.

Объективным недостатком методики является то, что основана она на фиксации изменений состояния не основного, а примесного компонента песчаной составляющей бетона или штукатурки. И если примесь (биотит) в песке отсутствует, то метод не работает. Это печальное обстоятельство привело, в частности, к отрицательным результатам проведенной нами апробации метода в Ленинграде, на изделиях, изготовленных из местного сырья [135]. Последнее неудивительно - породообразующий минерал “биотит” встречается, в основном, в горных регионах.

Отмечается авторами метода [138] и невозможность проведения измерений при наличии внутри строительных конструкций (например, под слоем штукатурки или в железобетонной плите) железной арматуры, сетки. Приборы при этом, естественно, зашкаливают.

6.1.2. Материалы с гипсовым связующим

Строительные материалы и конструкции на основе гипса - прокатные внутриквартирные перегородки, сантехкабины, плиты пазогребневой конструкции для изготовления перегородок различного назначения, декоративные и звукоизолирующие плиты, гипсокартонные плиты (так называемая “сухая штукатурка”) и другие изделия из гипса в основном состоят из связующего (самого гипса) с небольшим добавлением наполнителя (древесных опилок, стекловолокна и т.п.).

Гипс, как известно, может существовать в 5 формах:

дигидрат сульфата кальция (CaSO4  2H2O);

полугидрат (CaSO4  0,5H2O);

растворимый ангидрит ( - CaSO4);

нерастворимый ангидрит ( - CaSO4);

высокотемпературная форма ангидрита ( - CaSO4).

Гипсовый камень, образующийся после затворения гипсового теста (например, при замесе алебастра) и его твердения, представляет собой дигидрат.

При нагревании гипсосодержащего материала, в том числе на пожаре, указанные выше формы последовательно переходят друг в друга:

CaSO4⋅2H2O 90−1300C  CaSO40,5H2O2900Cg−CaSO4300−5000C→β−CaSO412000Cα−CaSO4+CaO.

Указанные выше температуры фазовых переходов следует рассматривать как ориентировочные, т.к. их численные значения в различных источниках [70, 123, 125, 139] отличаются друг от друга.

Для визуальной оценки термических поражений (температуры нагрева) конструкций из материалов с гипсовым связующим могут быть использованы данные Н.А.Ильина [10], приведенные в табл. 1.28.

Таблица 1.28

Визуальные признаки термических поражений гипсовой штукатурки

при различных температурах [10]

| Температура нагрева, 0С | Состояние гипсовой штукатурки |
| --- | --- |
| 200-300 | Образование частых волосяных трещин (остаточная прочность 30 % начальной) |
| 600-700 | Интенсивное раскрытие трещин (остаточная прочность менее 20 % начальной) |
| 800-900 | Разрушение гипсового камня после охлаждения |

Лучше, однако, количественно оценить степень дегидратации (термического поражения) гипсовой конструкции в тех или иных зонах пожара. Для этого достаточно определить в отобранных на месте пожара пробах одним из методов термического анализа остаточное содержание термолабильных компонентов. Еще более информативны методы рентгеновского фазового анализа и ИК-спектроскопии, они дают возможность четко проследить переход гипса из одной фазы в другую, зафиксировав наличие в пробе тех или иных его форм. Все это должно позволить (аналогично материалам из цемента и извести) путем отбора проб и их анализа определить зоны термических поражений конструкций, а также температуру их нагрева (температурные зоны).

Вопрос в одном - сохраняются ли, частично или полностью, дегидратированные формы гипса после тушения пожара (как правило, водой), не произойдет ли обратный процесс их гидратации?

Для такого рода сомнений есть основания; по данным литературы (в том числе, криминалистической [80]) полугидратная форма гипса и так называемый “растворимый ангидрит” нестабильны, способны взаимодействовать с водой и возвращаться в исходные гидратные формы. Специальные эксперименты, однако, показали, что для неизмельченного, находящегося в составе монолитного изделия, гипса, этот процесс происходит слишком медленно и им можно пренебречь (подробнее об этом - см. ниже). Таким образом, компонентный (фазовый) состав пробы гипса, отобранной с конструкции на месте пожара, может служить достаточно надежным источником информации об условиях теплового воздействия на эту конструкцию в ходе пожара.

Путем исследования проб гипса удается решить и еще одну, более сложную, задачу - определить длительность нагрева конструкций в тех или иных зонах. Достигается это путем анализа проб гипса, отобранных вглубь конструкций по специальной методике. Подробно методика отбора проб и их анализа рассмотрена ниже, в подразделах, посвященных конкретным методикам исследования.

6.2. Основные методики исследования

6.2.1. Выбор объектов исследования, отбор и подготовка проб

Применению инструментальных методов исследования должен предшествовать детальный осмотр места пожара с фиксацией (в том числе документальной, в протоколе осмотра места пожара) визуальных признаков термических разрушений конструкционных элементов зданий и сооружений. Как отмечалось выше, высокая степень термического разрушения проявляется на железобетоне отслоением защитного слоя, интенсивным растрескиванием, а в зонах достаточно высокотемпературного и длительного нагрева - более глубоким, вплоть до сквозного, разрушением бетонных и железобетонных элементов, их деформацией. Наиболее характерно это для железобетонных перекрытий. Штукатурка в зонах интенсивного нагрева светлеет, покрывается трещинами и отслаивается. Все указанные признаки должны быть зафиксированы документально, а зоны локальных разрушений целесообразно отметить на плане места пожара. При этом необходимо иметь в виду, что растрескивание бетона и значительные обрушения штукатурки возможны в результате подачи воды из стволов на раскаленную конструкцию при тушении пожара. Данное обстоятельство при последующем анализе результатов осмотра надо учитывать, поэтому в ходе расследования пожара весьма полезной оказывается информация о том, как подавались стволы на тушение пожара.

В результате визуального осмотра намечаются зоны (участки) конструкций для инструментальных исследований и отбора проб. Инструментальному исследованию могут подвергаться пробы с бетонных и железобетонных конструкций потолка, стен, иногда пола, а также сами конструкции; пробы с поверхностей, покрытых слоем штукатурки, стен и других элементов из силикатного кирпича, а также всех конструктивных элементов из материалов на основе гипса. Если стена или перегородка в здании выложена из красного или огнеупорного кирпича, то на ней можно выявить зоны термических поражений, отбирая пробы цементного камня, образовавшегося из кладочного раствора (связующего) между кирпичами.

Бетонные и железобетонные конструкции исследуются непосредственно на месте пожара с помощью ультразвукового метода.

При необходимости, после УЗ-исследования, отбирают пробы бетона на исследование методами ИКС, рентгеновского фазового анализа или с целью определения остаточного содержания летучих веществ. Для этого намечают (и отмечают на плане) точки отбора проб, в том числе и в зонах сильного разрушения бетона, где УЗ-исследование невозможно. Поверхность бетона очищают от копоти и грязи, затем молотком в каждой из намеченных точек откалывают кусочек поверхностного (не более 3-5 мм вглубь) слоя бетона, массой, в зависимости от метода последующего анализа, от 1 до 10 грамм.

Для выявления зон термических поражений бетона и железобетона на вертикальных конструкциях целесообразно отбирать пробы на одной высоте. В противном случае, при анализе результатов придется учитывать температурное зонирование по высоте помещения. Аналогичным образом отбирают пробы других материалов на основе цемента и извести.

Отбор проб гипса осуществляется на участках конструкций, предварительно очищенных от копоти и мусора. Для выявления зон термических поражений пробы гипса отбирают в количестве 0,5-2,0 грамма (в зависимости от метода последующего анализа) либо из поверхностного (2-3 мм) слоя, либо на определенную глубину. Отбор глубинных проб более предпочтителен, т.к. позволяет точнее зафиксировать на месте пожара зоны термических поражений.

Глубинные пробы отбирают высверливанием монолита гипса на фиксированную глубину (0-10 либо 0-20, либо 0-40 мм). Если пожар был затяжной и сопровождался интенсивным горением, пробы отбираются на глубину 0-40 мм. При относительно кратковременном горении (судя по обстоятельствам пожара), незначительной горючей нагрузке и, таким образом, небольшой ожидаемой глубине прогрева конструкций пробы отбираются на глубину 0-10 мм. При отборе проб важно высверлить на фиксированную глубину, собрать и не растерять весь полученный таким образом столбик гипса.

В том случае, если требуется определение температуры и длительности нагрева конструкции из гипса на каждом из намеченных для отбора проб участке, отбирается 3-4 пробы: одна - с поверхностного слоя на глубину не более 3 мм, а две-три - на глубину 0-10, 0-20, 0-40 мм.

Подготовка проб цементного и известкового камня к исследованию заключается в измельчении их в агатовой или яшмовой ступке, просеивании через сито (70 мкм) для удаления крупных частиц песка и последующей сушке проб в сушильном шкафу при 150  0С до постоянной массы.

Пробы гипса также измельчают в ступке (в данном случае применима любая ступка, в т.ч. и фарфоровая). Необходимо иметь в виду, что при отборе проб гипса на фиксированную глубину засыпается в ступку, тщательно перемешивается и измельчается непременно вся проба, а затем из нее может быть отобрана часть на исследование.

После измельчения пробы сушат при температуре не выше 70-80  0С в сушильном шкафу, а после сушки хранят герметически закрытыми (в бюксах, колбочках, пробирках и т.п.).

6.2.2. Ультразвуковая дефектоскопия бетона и железобетона

Ультразвуковая методика выявления зон термических поражений основана на измерении скорости прохождения ультразвукового импульса на различных участках бетонных и железобетонных конструкций, расположенных в зоне пожара.

Ультразвуковые волны, как известно, различают продольные и поверхностные. Проведенные исследования [4, 133] показали, что наиболее эффективна фиксация прохождения в слое бетона поверхностных УЗ-волн. Глубина их локализации в бетоне составляет 25-30 мм при рабочей частоте 90 МГц, что позволяет осуществлять зондирование именно поверхностного, наиболее подверженного тепловому воздействию пожара слоя.

Разрушение бетона под воздействием температуры, возникновение в его массе микротрещин приводит к последовательному снижению скорости УЗ-импульса с увеличением температуры и длительности нагрева (рис. 1.67). Для отдельных марок бетона и типов заполнителей снижение скорости и ее абсолютные значения при различных температурах несколько отличаются друг от друга, однако тенденция снижения общая. Наличие корреляции скорости прохождения поверхностной УЗ-волны в бетоне с температурой и длительностью нагрева дает возможность рассматривать скорость как критерий степени термического поражения бетонных и железобетонных конструкций на месте пожара. Таким образом, измерив скорость прохождения УЗ-волн на различных участках одной конструкции (например, плиты перекрытия потолка комнаты) или на однотипных конструкциях, можно по полученным данным выявить зоны термического поражения указанных конструкций.

Прозвучивание конструкций проводится с помощью аппаратуры, описанной в главе “Приборы и оборудование...”.

а - бетон М-200					б - бетон М-400

Рис. 1.67. Зависимость относительной скорости поверхностных УЗ-волн от температуры и длительности нагрева бетона [4]

На месте пожара визуальным осмотром выбирают конструкции для обследования. Составляется план конструкции в масштабе и делается разметка для прозвучивания - на плане и на самой конструкции. Шаг прозвучивания (расстояние между участками, на которых производят измерения) выбирается в зависимости от степени поражения и размеров конструкции, в пределах от 25 см до 1 метра.

В точках прозвучивания поверхность конструкции зачищается от остатков штукатурки, шпатлевки и других наслоений для создания хорошего акустического контакта.

Известно, что на результаты прозвучивания может оказывать влияние армирование бетона. Если направление распространения УЗ-волны и направление арматурного стержня совпадают, то скорость волны получается завышенной. Если же направление прозвучивания перпендикулярно к арматуре, то арматура не влияет на результаты измерений. Поэтому в намеченной точке конструкцию необходимо прозвучивать при двух взаимно перпендикулярных положениях шаблона с концентраторами и из полученных данных выбирать наибольшие значения времени прохождения УЗ-импульсов. Необходимо также учитывать наличие и направление стыков между плитами и панелями [4].

В том случае, если прозвучиванию подвергаются вертикальные  элементы конструкции (стены, колонны и т.д.), точки измерений желательно выбирать на одной высоте, прозвучивая стены по всему периметру помещения с шагом в 0,5-2 м (исходя из размеров помещения).

Остановимся немного на технических особенностях самого процесса измерения времени прохождения УЗ-импульса.

Как отмечалось в главе “Приборы и оборудование...”, наиболее надежные результаты дает использование для измерений приборов с электронно-лучевой трубкой для индикации сигнала - типа УКБ или УК-10 П (УК-10 ПМ, УК-10 ПМС). Но и при пользовании этими приборами имеются определенные нюансы, не учитывая которые точных результатов не получить.

Ультразвуковой сигнал на экране прибора фиксируется в виде синусоиды (рис.1.68). При этом отсчет прохождения импульса положено производить по визуальному началу фронта (точка (а) на рис. 1.68). Но определение этой точки - довольно сложное дело, так как кривая полога, и на ее крутизну влияет не только природа самого материала, но и множество сопутствующих факторов, в частности, качество акустического контакта с бетоном. Последнее проявляется в том, что при изменении силы прижатия датчиков к бетону точка (а) “плавает”, меняя свои координаты. Неточное же определение начала фронта импульса приводит к 10-20 % погрешности измерений.

Чтобы уменьшить эту погрешность, в работе [140] предлагается отсчет фронта импульса производить не по точке (а), а по точке (б) мнимого пересечения аппроксимированной кривой с нулевым уровнем (рис. 1.68). Практически сделать это можно, устанавливая на экран электронно-лучевой трубки специальную маску из стекла или прозрачного пластика с изображенным на ней “шаблоном” сигнала. Описание такой маски читатель, при необходимости, может найти в статье [140].

При экспертизе пожаров, однако, необходимость в точном определении абсолютного значения скорости прохождения ультразвука возникает довольно редко, например, при установлении марки бетона, из которого сделана конструкция. При решении же главной задачи (оценке степени термического поражения конструкций) определяют, как правило, относительную скорость прохождения ультразвука (на одних участках конструкции по сравнению с другими). При этом фиксировать фронт импульса по точке (а) во избежание ошибок также не следует, но можно обойтись и без определения точки (б). Для этого время прохождения УЗ-импульса фиксируют по первому максимуму принимаемого сигнала, т.е. по точке (в) (рис. 1.68). Как показано в работе [133], это удобно и дает достаточно надежные результаты, в том числе, при измерениях непосредственно на месте пожара.

Рис. 1.68. Сигнал (осциллограмма) при измерении скорости ультразвука в бетоне

Для каждой выбранной точки конструкции на пожаре целесообразно проводить не менее 3-5 измерений и рассчитывать среднее значение времени прохождения поверхностной УЗ-волны (r, мкс).

Кроме основных измерений, необходимо на однотипной конструкции, вне зоны горения, также определить среднее время прохождения ультразвуковых волн, которое принимается за эталонное ro.

Затем рассчитывается относительная скорость УЗ-волны в каждой исследуемой точке - отношение измеренной скорости к эталонной. Расчет проводят по формуле:

Cr/Cro = (r - )/(ro - o),           			 (1.57)

где 	r - время прохождения поверхностных волн в исследуемой точке, мкс;

ro- время прохождения поверхностных волн в непрогретой части конструкции, мкс;

o - время задержки УЗ-импульса в датчиках и соединительных кабелях, мкс.

Время задержки импульса o определяют, прижав датчики рабочими поверхностями друг к другу.

Рассчитанные значения относительной скорости Cr /Cro наносят на план конструкции. Затем на плане выделяют зоны, в которых относительная скорость ультразвука находится в пределах 1,0-0,9; 0,9-0,8; 0,8-0,7; 0,6-0,7 и т.д. Зона наименьшей относительной скорости прохождения ультразвука будет соответствовать зоне наибольших разрушений конструкций под воздействием тепла [4].

Можно строить зоны термических поражений исследуемых конструкций и не вычисляя относительную скорость, а нанося на план места пожара непосредственно величины времени прохождения УЗ-импульса r. В этом случае, зоне наибольших разрушений будет соответствовать зона наибольшего времени прохождения УЗ-сигнала.

В случае необходимости и при известном времени активного горения, по относительной скорости поверхностных волн и данным рис.1.67 можно оценить максимальные температуры, до которых нагревались конструкции при пожаре в помещении.

В отдельных ситуациях, для оценки степени термического поражения бетона, может быть применено и зондирование его продольными УЗ-волнами в направлении действия теплового потока. Такое исследование может оказаться целесообразным, если на месте пожара имеются железобетонные колонны или другие подобные элементы, обогреваемые со всех сторон. Для фиксации скорости (времени) прохождения продольных волн выполняется сквозное прозвучивание конструкции - датчики устанавливаются по разные ее стороны, навстречу друг другу. На рис. 1.69 и 1.70 показаны зависимости изменения относительной скорости продольных волн от температуры и длительности нагрева для бетонного элемента сечением 100100 мм, подвергавшегося нагреву в лабораторных условиях.

Естественно, чем элемент толще в сечении, тем меньше (при определенной температуре и длительности нагрева) будут изменения относительной скорости прохождения продольных волн. Вероятно, можно считать, что продольное прозвучивание целесообразно проводить в том случае, если длительность и интенсивность горения в помещении были достаточно велики. По крайней мере, температура нагрева поверхности бетона вряд ли должна быть меньше 400-500 0С.

Рис. 1.70. Зависимость средней относительной скорости продольных УЗ-волн от температуры и продолжительности изотермического нагрева

В работе [135] нами исследовалась возможность применения УЗ-метода на других материалах с цементным и известковым вяжущим - цементным камне раствора кирпичной кладки и силикатных кирпичах. Выяснилось, что указанные материалы обладают таким разбросом исходных акустических характеристик, что при нагреве до 600 0С зафиксировать в них ультразвуковым методом какие-либо изменения не удается. При температуре нагрева 700 0С и выше изменения в структуре материалов и, соответственно, скорости прохождения УЗ-волны становятся весьма значительными - время прохождения УЗ-импульса увеличивается (а скорость ультразвука, соответственно, снижается) в 1,5-2,0 и более раз (рис. 1.71). Такие изменения выходят за пределы разброса характеристик исходных материалов и могут быть уверенно зафиксированы УЗ-методом.

Рис. 1.69. Зависимость средней относительной скорости продольных УЗ-волн от конечной температуры нагрева бетонного куба. (Динамический нагрев со скоростью, град/мин:

1 - 10,0; 2 - 5,0. Сквозное прозвучивание в направлении действия теплового потока)

Таким образом, можно констатировать, что метод УЗ-дефектоскопии на материалах и конструкциях на основе цемента и извести может быть применен только для выявления зон нагрева выше 700 0С. Исключением являются рассмотренные ранее конструкции из бетона и железобетона заводского производства, у которых более равномерные исходные акустические характеристики позволяют работать в зонах от 200-400 0С и выше.

Рис. 1.71. Зависимость времени прохождения УЗ-импульса от температуры и длительности нагрева:

а) цементный камень кладочного раствора; б) силикатный кирпич. (Температура изотермического нагрева указана на рисунке; охлаждение образцов после нагрева производилось водой)

Учитывая, однако, что УЗ-дефектоскопия является к настоящему времени практически единственным экспресс-методом исследования такого рода объектов непосредственно на месте пожара, использование ее даже в качестве метода предварительной оценки и выявления “горячих” (>700 0С) зон нагрева можно считать целесообразным. Для получения более полной информации, после такого предварительного “зондажа” следует отобрать пробы цементного камня, штукатурки, силикатного кирпича и т.п. материалов и исследовать их одним из рассмотренных ниже лабораторных методов - ИК-спектроскопией или рентгеновским фазовым анализом.

6.2.3. Инфракрасная спектроскопия

6.2.3.1. Определение зон термических поражений и ориентировочной

температуры нагрева

Инфракрасные спектры материалов на основе цементного, известкового, гипсового связующих снимают в таблетках с бромистым калием, аналогично тому, как снимают спектры обгоревших остатков лакокрасочных покрытий (см. гл. 6).

У исходного цементного камня (рис. 1.72) в спектре обычно присутствует полоса поглощения гидроксильных групп различной природы (3750-3000 см-1); четко выражена полоса карбонатов около 1440 см-1 (если они имеются за счет примесей и поглощения углекислоты поверхностным слоем). В интервале волновых чисел 1250-800 см-1 в спектрах присутствует широкая, малоразрешенная полоса валентных колебаний Si-O; небольшая, но достаточно хорошо выраженная полоса около 880 см-1 группы (−CO32-) и, наконец, широкая неразрешенная полоса с волновыми числами менее 600 см-1 (рис. 1.72).

При нагреве материала в его спектрах снижается (вплоть до полного исчезновения) интенсивность карбонатных полос (1440, 880 см-1); вместо широкой полосы в интервале 900-1200 см-1 проявляются три полосы с максимумами, примерно соответствующими 1120-1050, 1000 и 900 см-1; четко проявляется полоса в области около 520 см-1, причем интенсивность поглощения в области волновых чисел ниже 500 см-1 становится меньше чем при 520 см-1.

Рис. 1.72. ИК-спектры цементного камня, образовавшегося из кладочного раствора, до и после нагрева (Длительность нагрева 120 мин, ИКС-29, таблетки с КВr)

Спектр силикатного кирпича (рис 1.73) по набору характеристических полос близок к спектру цементного камня. Отличие - полоса в области 1250-900 см-1 с плечом при 970 см-1; лучше выражена в спектре и полоса при 870 и 460 см-1. Тенденции в изменениях спектра при нагревании здесь те же, что и у цементного камня.

Переходя к количественному расчету спектров, отметим, что наиболее существенные изменения происходят у рассмотренных материалов в интенсивности полос около 900, 1000 и 1420 см-1, а также в паре полос 460-520 см-1. Поэтому для установления количественных критериев степени термических поражений материалов по спектральным данным целесообразен расчет оптических плотностей именно этих полос. В качестве полосы сравнения, вероятно, лучше всего использовать полосу около 1080 см-1, присутствующую (как минимум, в виде плеча) во всех рассмотренных спектрах и относящуюся к колебаниям связи Si-O. Последняя, принадлежащая оксиду кремния, как известно, сохраняется практически в любых условиях пожара.

Рис. 1.73. ИК-спектры проб поверхностного слоя силикатного кирпича до и после нагрева (Длительность нагрева - 120 мин, ИКС-29, таблетки с КВr)

Имеет смысл рассматривать в качестве тестовой спектральной характеристики и соотношение полос, изменяющихся при нагревании в противофазах. Таковыми являются исчезающая полоса карбонатов около 1420 см-1 и проявляющиеся полосы при 900 и 1000 см-1, принадлежащие, вероятно, окиси кремния.

Анализ изменения величин различных спектральных соотношений в зависимости от температуры и длительности нагрева показал, что в качестве конкретных спектральных критериев оценки степени термических поражений материалов на основе цементных и известковых вяжущих могут использоваться следующие соотношения:

S1 = D900/D1000;

S2 = D900/D1080;

S3 = D1000/D1080;

S4 = D900/D1440;

S5 = D1000/D1440;

S6 = D850/D1080;

S7 = D520/ D460.

Оптические  плотности Dх,  входящие в  состав  указанных  спектральных соотношений, рассчитываются известным образом по формуле:

D = ln (Т0/Т).

Отдельные соотношения Dx/Dy вычисляются только в случае, если соответствующие полосы x и y присутствуют в спектре. В первую очередь это относится к соотношениям S4 и S5, в знаменатель математического выражения которых входит оптическая плотность полосы карбонатов около 1440 см-1; при исчезновении полосы и величине D1440, соответственно, равной нулю, выражение для S теряет смысл.

На рис. 1.74 и 1.75 показано, как изменяются некоторые из указанных спектральных критериев S в зависимости от температуры и длительности нагрева цементного камня и силикатного кирпича.

По зависимости одного из указанных выше спектральных критериев (S1) от температуры нагрева (рис. 1.76.) видно, что заметные его изменения фиксируются при температуре выше 300 0С. Особенно существенны они при температуре выше 700 0С. Таким образом, температуру 300-400 0С следует, вероятно, считать нижним температурным пределом чувствительности метода. Попадание воды при тушении, как видно из рисунка, не должно существенно влиять на результаты анализа (естественно, если проба перед анализом высушена до постоянной массы).

Рис.1.74. Изменения спектральных критериев (соотношений оптических плотностей характеристических полос в ИК-спектрах) в цементном камне при нагревании:

а) S2= D900/D1080; б) S3= D1000/D1080;

в) S7= D520/D460

Рис.1.75. Изменение спектральных критериев при нагревании силикатного кирпича:

а) S3 = D900/D1000; б) S4 = D900/D1440;

в) S5 =D1000/D1440

Величины любого из указанных спектральных критериев наносятся на план места пожара или план исследуемой конструкции (стены, перекрытия и т.д.), а по полученным данным строятся зоны термических поражений объекта исследования. Зона максимальных термических поражений соответствует зоне экстремально высоких значений спектрального критерия.

Рис.1.76. Изменение спектрального критерия S1 (D900/D1000) при динамическом нагреве цементного камня. Охлаждение после нагрева:

О - на воздухе;

 - водой

Возможно построение нескольких вариантов зон по различным спектральным критериям Sх с последующим их сопоставлением и взаимным уточнением полученных результатов либо построение зон по суммарному спектральному критерию - сумме всех рассчитанных критериев Sх.

Изменения в компонентном и фазовом составе гипса при нагревании прослеживаются по инфракрасным спектрам еще более четко и наглядно. Для дигидрата в ИК-спектрах (рис. 1.77.) характерны полосы поглощения 600, 660, 3560 см-1. В полугидрате вместо полосы 660 см-1 появляется полоса 670 см-1, а рядом с полосой 3560 см-1 - полоса 3610 см-1; появляется также полоса 1020 см-1.

Для ангидритов свойственно отсутствие полос 3610 и 3560 см-1, а также такой характерный признак, как появление дуплета 590 и 615 см-1 вместо полосы 600 см-1.

Более полно данные о наличии характеристических полос в спектрах различных гидратных форм приведены в табл. 1.29. Они могут быть использованы для качественной оценки температурного режима нагрева гипсосодержащих конструкций.

Рис.1.77. ИК-спектры проб гипса различной степени гидратации

Таблица 1.29

Характеристические полосы поглощения в ИК-спектрах гипса

при различных температурах нагрева

| Гидратная | Т, 0С | Полосы спектра, см-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| форма |  | 3610 | 3560 | 1625 | 1450 | 1100 | 1020 | 880 | 670 | 660 | 615 | 600 | 590 |
| CaSO4  2H2O | 20-120 | - | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - |
| CaSO4  0,5H2O | 200 | + | + | + | + | + | + | + | п | + | п | + | - |
|  | 300 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | п | + | - |
|  - CaSO4 | 400 | - | - | + | + | - | п | + | + | п | + | - | + |
|  | 500 | - | - | + | + | - | п | + | + | п | + | - | + |
|  | 600 | - | - | п | + | - | - | + | + | - | + | - | + |
|  - CaSO4 | 700 | - | - | п | п |  |  | - | + | - | + | - | + |
|  | 800 | - | - | п | - |  |  | - | + | - | + | - | + |
|  | 900 | - | - | п | - |  |  | - | + | - | + | - | + |

Примечание: + полоса есть;  - полосы нет; п -  остатки полосы (“плечо” на фоне осн. полосы)

Изменение спектра гипсокартонной плиты при нагревании в интервале температур 20-600 0С показано на рис. 1.78. По виду спектра можно предположить, что в исходной (нативной) плите гипс находится не в чистой дигидратной форме, а имеет примесь полугидрата (об этом свидетельствует “плечо” при 3610 см-1), вероятно, вследствии частичной дегидратации при нагреве в процессе изготовления или неполного протекания реакции превращения полугидрата в дигидрат при замесе гипсового теста. Действительно, анализ содержания в пробе термолабильных компонентов (т.е. гидратной воды) показал, что ее содержится около 16 % масс. Это соответствует брутто-формуле гипса CaSО4  1,5H2O.

При 200 0С в пробе содержится, судя по спектру, достаточно чистый полугидрат; при 400 0С - ангидрит, о чем свидетельствует дуплет 590 и 615 см-1.

Рис.1.78. ИК-спектры гипсокартонной плиты после ее нагрева при различных температурах

Для выявления зон термических поражений на гипсосодержащих конструкциях нами было предложено использовать эмпирические спектральные критерии следующего вида [135, 141, 142]:

S1 = (D615 + D590 - D600)/D1150 - D3610/3560;                    (1.58)

S2 = (D670 - D660)/D1150 - D3610/3560.                        (1.59)

Первая часть каждого из критериев фиксирует изменение материала в области существования полугидрата и ангидритов, вторая - в низкотемпературной области, на стадии перехода дигидрата в полугидрат. Вторая часть критериев рассчитывается только до тех пор, пока гипс полностью не перешел в ангидритную форму и в спектре имеется полоса 3560 см-1. Если же полоса полностью исчезает, то D3610/3560 принимается равным нулю.

В целом каждый из критериев способен фиксировать превращения гипсосодержащего материала в достаточно широком интервале температур - от 110-120 до 700-800 0С. В указанном интервале S1 и S2 последовательно возрастают с увеличением температуры (рис.1.79) и (до определенных пределов) длительности нагрева. Это позволяет, рассчитав значения любого из двух критериев для отобранных проб, выявить зоны термических поражений исследуемых конструкций. Зоны строят аналогично тому, как это делалось по результатам исследования известкового и цементного камней или бетона и железобетона ультразвуковым методом.

Рис. 1.79. Изменение спектральных критериев S1 и S2 при нагревании гипса в динамическом режиме

В качестве примера решения этой задачи на рис.1.80 показаны зоны термических поражений стены, выложенной из гипсовых плит пазогребневой конструкции. Модельный очаг (костер из древесины) был разложен у основания стены, в месте, показанном на рисунке. Можно заметить, что в зоне очага величина критерия S максимальна, а по мере удаления от очага она последовательно снижается.

Зоны термических поражений на конструкциях из гипсосодержащего материала можно выявлять и на реальном пожаре, в условиях воздействия на конструкции воды - как непосредственно, так и влаги атмосферы. Особо акцентируется на этом внимание в связи с тем обстоятельством, что, по литературным данным, промежуточные гидратные формы гипса (полугидрат и так называемый растворимый -ангидрит) неустойчивы и под действием влаги, в т.ч. влаги воздуха, способны подвергаться вторичной гидратации.

Рис.1.80. Распределение зон термических поражений конструкции из гипсовых плит по данным ИК-спектроскопии (критерий S210)

Чтобы зафиксировать этот процесс, в работе [135] был выполнен следующий эксперимент: образец предварительно нагретой до заданных температур гипсокартонной плиты выдерживали в течение 6-8 часов (в отдельных экспериментах - несколько суток) в атмосфере насыщенного (со 100 % влажностью) воздуха. Выдержку проводили при различных температурах, в том числе, над кипящей водой. Пробы поверхностного слоя гипса исследовали методом ИК-спектроскопии. Как видно из приведенных выше сведений, этот метод очень четко фиксирует появление в гипсе новых гидратных форм. Однако ни в одном из экспериментов изменений в количественных спектральных характеристиках гипса при выдержке в парах воды зафиксировано не было. И даже после экспериментов, когда образцы гипсовых плит охлаждались (после нагрева) непосредственно водой, а затем выдерживались до анализа 1-4 суток, возможности дифференциации по величине критерия S материалов разной температуры нагрева сохранялись в прежнем виде (рис.1.81).

Таким образом, не ставя, в принципе, под сомнение возможность вторичной гидратации гипса после нагрева на основании проведенных экспериментов можно констатировать, что процесс этот, если и идет, то достаточно медленно. Такому его течению способствует и малая поверхность контакта гипсового изделия с водой; порошковый гипс гидратируется, вероятно, значительно быстрее.

Рис. 1.81. Значения критерия S1 гипсокартонных плит после предварительного нагрева при температуре Т, 0С, охлаждения мелкораспыленной водой и выдержки над кипящей водой в течении времени .

Итак, гипсосодержащие материалы можно рассматривать в качестве потенциального источника информации о зонах термических поражений конструкций. Конечно, на всякий случай желательно не затягивать на недели и месяцы отбор проб на пожаре. Кроме того, можно при отборе проб соскоблить и отбросить поверхностный, 1-2 миллиметровый слой, отобрав на исследования следующие 2-3 мм.

6.2.3.2. Определение длительности нагрева неорганических строительных материалов

Задача определения длительности нагрева конструкций в тех или иных зонах пожара, а также более точного определения температуры нагрева, может быть решена путем, близким, по сути, к решению аналогичной задачи для древесных углей и окалины. Для этого необходимо проанализировать состав материала не только на обогреваемой поверхности, но и по глубине его. Как движение “волны обугливания” в древесине приводит к последовательной ее карбонизации, так и постепенный прогрев в ходе пожара неорганического материала приводит к последовательному термическому превращению его глубинных слоев, происходящему по мере того, как температура в них достигает определенных значений. Скорость изменения структуры и состава слоя материала, степень его превращения в каждой точке будет определяться, с одной стороны, теплофизическим фактором - скоростью прогрева конструкции вглубь и динамикой изменения температуры в анализируемом слое, а с другой - кинетикой самого процесса, протекающего в материале при нагревании. В общем виде это можно выразить следующими функциональными зависимостями:

С0 = k0  f0 (T0,0);                                             (1.60)

Сn = k1  f1 (Tn,n),                                              (1.61)

где 	C0 и Cn - степени превращения материала на обогреваемой поверхности и на глубине n (или коррелирующиеся с ними физико-химические характеристики проб материала);

T0, Tn - температура нагрева при данной температуре, соответственно, на обогреваемой поверхности и на глубине n;

0, n  - длительность нагрева при данной температуре, соответственно, на обогреваемой поверхности и на глубине n.

Учитывая, однако, что Tn и tn, в свою очередь, являются функциями температуры и длительности нагрева на поверхности (T0,0), т.е.:

Тn = k 2 f2 (T0,0);                                             (1.62)

n = k3  f3 (T0,0),                                              (1.63)

зависимости приобретают вид:

C0=k0f0(T0,t0)                                            (1.64)

Система этих двух уравнений имеет два неизвестных (T0,0) и может,  таким образом, быть решена. Необходимо лишь установить указанные выше функциональные зависимости изменений характеристик материала (f0 и fn), по меньшей мере, в двух слоях (например,  в поверхностном и на глубине n) или в пробах, отобранных на различную глубину.

К настоящему времени эта задача решена для материалов с гипсовым связующим [135, 141, 142]. В качестве метода исследования проб выбрана инфракрасная спектроскопия, хотя, с таким же успехом, можно использовать, вероятно, и рентгеноструктурный анализ.

Сначала был выявлен ряд спектральных соотношений (соотношений оптических плотностей характеристических полос спектров), величины которых устойчиво коррелируются с температурой и длительностью нагрева. Таковыми оказались D670/660, D670/880, D1450/660, D1450/670, D1625/880, D1625/670, D3560/660, D3560/670. Зависимость двух из них от температуры и длительности нагрева показана на рис. 1.82.

Рис.1.82. Зависимость спектральных соотношений D1625/880 и D3560/670 в пробах гипса от температуры и длительности нагрева материала (глубина отбора проб - 20 мм)

Затем определялось, как изменяется во времени каждое соотношение при фиксированной температуре нагрева поверхности (T0) в различных по глубине слоях, точнее, что проще и удобнее - в усредненных пробах кернов, отобранных на различную глубину: 3 мм (поверхностный слой), 20 и 40 мм. Некоторые из полученных функциональных зависимостей показаны в качестве примера на рис. 1.83.

Учитывая сложный характер кривых и большое количество функциональных зависимостей, решено было не выводить эмпирических уравнений по полученным данным, а вести решение на ЭВМ, аналогично тому, как это делалось для лакокрасочных покрытий (см. гл.4). Для этого полученные эмпирические зависимости в численном виде были перенесены в банк данных, который с соответствующей программой расчета имеется в компьютерном комплексе "Экспотех", разрабатываемом СПбВПТШ и ЭКЦ МВД РФ.

Т= 300 0С, D670/660                                     Т=500 0С, D670/660

Т=500 0С, D1450/670                                   Т=600 0С, D1450/670

Рис.1.83. Зависимость соотношений оптических плотностей Dх/Dу в спектрах проб гипса, отобранных на различную глубину от обогреваемой поверхности (Т - температура нагрева поверхности). Глубина отбора проб: 1 - 3 мм; 2 - 20 мм; 3 - 40 мм

Вводя в ЭВМ спектральные коэффициенты проб, отобранных на месте пожара, можно отыскать в банке данных пробу, имеющую набор спектральных коэффициентов с минимальным среднеквадратичным отклонением от коэффициентов исследуемой пробы. Таким образом определяется температура и длительность изотермического нагрева, тождественного по эффекту теплового воздействия на гипсовую конструкцию условиям реального нагрева.

Конечно, тепловой режим на пожаре далек от изотермического. Поэтому, как указывалось выше, более корректно применение полученных данных для построения аналогично зонам термических поражений, температурных и временных зон.

Необходимо отметить, что отбор проб гипса керном на определенную глубину весьма полезен и при решении уже рассмотренной выше задачи выявления зон термических поражений. Причина этому следующая.

После образования при нагревании гипса нерастворимого - ангидрита, в температурном интервале от 700 до 1200 0С, т.е. вплоть до образования -ангидрита, с гипсом не происходит практически никаких изменений. Таким образом, если отбирать поверхностную пробу, эту температурную зону дифференцировать более дискретно не удается. Иное дело, если отбирать пробу вглубь; гипсовый монолит прогревается постепенно, глубина прогретого слоя последовательно возрастает с увеличением температуры, длительности нагрева и данное обстоятельство позволяет определяться с зонами термических поражений и за пределами 500 0С. Именно поэтому выше, в рекомендациях по отбору проб, мы и отмечали целесообразность отбора пробы керном, на определенную глубину.

Последовательное изменение спектральных ИК-характеристик по глубине материала прослеживается и в материалах на основе цементного и известкового вяжущих. В работе [135] одностороннему динамическому нагреву со скоростью 10 град/мин подвергались образцы цементного камня с замурованными на различной глубине (на расстоянии 5 мм друг от друга) термопарами. Это давало возможность сопоставить изменение спектральных характеристик и температурного режима по глубине образца. Спектры отдельных проб приведены на рис 1.84. Наглядно видно, как по мере приближения к обогреваемой поверхности в спектре материала уменьшается и исчезает полоса карбонатов (1440 см-1) и, наоборот, появляется полоса 520 см-1. Температура по глубине образца, как видно на рис. 1.85, снижается от 1000 0С на поверхности до 300-400 0С на глубине 40 мм. При этом наблюдается последовательное снижение величин спектральных соотношений D900/1080, D1000/1080, D850/1080, D520/460, D900/1440.

К сожалению, до конца задача определения длительности и температуры нагрева материалов из цемента и извести, в отличие от гипса, не решена и соответствующие расчетные формулы (или банк данных для машинного расчета) не получены. Кроме субъективных причин (отсутствия у авторов времени на завершение работы), имеются и объективные трудности, препятствующие решению данной задачи. Прежде всего, это сложности с отбором проб такого рода материалов по слоям или на фиксированную глубину.

Рис. 1.84. ИК-спектры цементного камня, отобранного по слоям, вглубь образца. Глубина отбора проб (расстояние от обогреваемой поверхности), мм: 1 - 0; 2 - 5; 3 - 15; 4 - 20; 5 - 25

Частично решает проблему отбора проб специальный отборник [143], который используется в качестве насадки на электродрель (лучше - перфоратор). Кассета пробоотборника (рис. 1.86) движется синхронно с поступательным движением сверла вглубь материала и, таким образом, выбираемый послойно сверлом материал попадает в отдельные кассетные ячейки.

Рис. 1.85. Изменение температуры цементного камня и спектральных характеристик проб по глубине

Используя послойный отбор проб, можно, вероятно, решить задачу определения ориентировочной длительности нагрева конструкции и следующим образом:

а) отобрав пробы и сняв их ИК-спектры, определить по спектрам глубину прогрева конструкции до определенных температур: 800-900 0С (по исчезновению полосы карбонатов) либо 300-400 0С (по началу заметных изменений спектральных характеристик исходного материала);

б) аналогичным образом определить (ориентировочно) температуру нагрева поверхностного слоя конструкции;

в) определить, исходя из Т0 и Тn, длительность нагрева методом теплофизического расчета прогрева конструкции на установленную глубину.

6.2.4. Рентгеновский фазовый анализ

Рис. 1.86. Устройство для послойного отбора проб материалов: 1 - корпус; 2 - пружина; 3 - кольцо;

4 - винт; 5 - каретка; 6 - гильза; 7 - подвижная обойма; 8 - шток; 9 - кожух; 10 - подшипник;

11,12 - уплотнение; 13 - материал; 14 - сверло; 15 -  патрон дрели

Рентгеновский фазовый анализ проводится на любом рентгеновском дифрактометре общего назначения (см. гл. “Приборы и оборудование...”). Для определения фазового состава неорганических строительных материалов может использоваться метод прямого сравнения соответствующих дифракционных максимумов по интегральной интенсивности. В работах [141, 142] мы рекомендовали проводить съемку неорганических строительных материалов на основе цемента, извести, гипса при медном излучении (фильтр-никель), в диапазоне углов : от 6 до 35 град (съемка полной дифрактограммы) или от 6 до 17 град (съемка для расчета рентгеновских критериев). Съемка осуществляется с вращением образца и непрерывной регистрацией дифракционных максимумов. Естественно, возможны и другие варианты условий съемки.

Пробы перед исследованием просеивают через сито с диаметром ячейки 0,75 мкм для отделения песка. Просеянную пробу тщательно растирают в агатовой ступке. Затем навеску 5-10 г смешивают с клеем БФ-6 и полученную массу формуют в специальной оправке в виде таблетки. Высушенную при комнатной температуре таблетку помещают в держатель гониометра и проводят съемку.

Материалы на основе цемента и извести

Образцы дифрактограмм материалов на основе цементного и известкового связующего (силикатного кирпича и цементного камня застывшего кладочного раствора) приведены на рис. 1.87.

Наиболее интенсивные максимумы в дифрактограмме силикатного кирпича - 3,32; 4,22; 2,45; 2,27; 2,22; 2,10; 1,97; 1,54; 1,37 А принадлежат окиси кремния (SiO2). Единственный, не относящийся к ней, интенсивный максимум - 3,02 А может быть идентифицирован, как принадлежащий тобермориту и (или) кальциевым гидросиликатам C-S-H (I) и C-S-H (II). Этот же максимум является основным в карбонате кальция [70]. Два максимума (1,66 и 1,82 А) могут принадлежать одновременно и окиси кремния, и тоберморитоподобным структурам.

Рис. 1.87. Дифрактограммы цементного камня (1) и силикатного кирпича (2) (ДРОН-УМ-2)

В дифрактограмме затвердевшего цементного раствора имеются те же максимумы SiO2; присутствует и тоберморито-карбонатный максимум около 3,02 А.

Необходимо отметить, что дифракционного максимума свободной гидроокиси кальция Ca(OH)2 при 2,63 и 4,9 А в ренгенограммах часто не обнаруживается. Это вызвано тем, что гидроокись присутствует в свободном виде в такого рода материалах не всегда, т.к. может быть нейтрализована имеющимися в цементе активными добавками.

С увеличением температуры нагрева цементного камня величина дифракционного максимума тоберморита (3,02 А) в сравнении с максимумами окиси кремния (4,24 А) снижается, что является закономерным следствием уменьшения содержания в материале гидратированных структур (рис. 1.88).

Рис. 1.88. Дифрактограммы цементного камня до и после нагрева (температуры изотермического нагрева, 0С, указаны на рисунке)

Визуально оценивать соотношения указанных пиков и, соответственно, степень термического поражения материала сложно; необходимо делать это расчетом, на количественном уровне.

Количественный расчет по результатам рентгеновского анализа можно проводить путем измерения высоты (интенсивности) дифракционных максимумов (Iх), с последующим расчетом рентгеновских критериев (R) по формулам:

R1 = I(3,02)/I(4,24);  (1.65)

R2 = I(3,02)/I(3,18);  (1.66)

R3 = I(3,02)/I(3,22),  (1.67)

где	Iх - величины интенсивности (высота пиков, мм) дифракционных максимумов с соответствующими межплоскостными расстояниями х, выраженными в А.

На цементном камне более предпочтительным является критерий R1, на силикатном кирпиче - R2, хотя возможно использование любого из трех критериев.

Изменение величин критериев в зависимости от температуры нагрева цементного камня  и силикатного кирпича показано на рис. 1.89.

А на рис. 1.90 показаны результаты эксперимента по выявлению зон термических поражений на стене из красного кирпича. Костер, моделирующий очаг пожара, находился в зоне, отмеченной на рисунке флажком. Исследованию методом рентгенофазового анализа подвергался цементный камень кладочного раствора между кирпичами. Полученные значения рентгеновского критерия R1 = I(3,02)/I(4,24) указаны на рисунке в соответствии с точками отбора проб на анализ.

силикатный кирпич  				цементный кирпич

Рис. 1.89. Зависимость рентгеновских критериев (соотношений величин характерных дифракционных максимумов в рентгенограммах) от температуры нагрева цементного камня и силикатного кирпича

Рис. 1.90. Зоны термических поражений кирпичной кладки по результатам исследования цементного камня из кладочного раствора между кирпичами

Материалы на основе гипса

На рис. 1.91 приведены дифрактограммы проб гипса, отобранных с гипсокартонной плиты, которая нагревалась до различных температур. В отличие от дифрактограмм цементного и известкового камня, здесь различие между пробами очевидно даже при визуальной оценке.

Воспользовавшись    данными   табл.  1.30,   легко   установить,   что

Таблица 1.30

Дифракционные характеристики гидратных форм гипса [  ]

| t нагрева, 0С | 20-120 | 200-300 | 400-500 | 700-900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидратная форма | Дигидрат | Полугидрат | -ангидрит | -ангидрит |
|  | 7,56 о. с. | 5,98 о. с. | 6,05 | 3,49 о. о. с. |
|  | 4,27 с. | 3,45 с. | 3,01 | 2,85 о. с. |
| Дифракционные | 3,06 с. | 2,78 о. о. с. | 2,80 | 2,32 с. |
| максимумы (А) | 2,87 ср. с. | 2,12 с. |  | 2,20 с. |
| и их | 2,68 ср. с. | 1,89 ср. |  | 1,86 о. с. |
| интенсивность | 3,79 ср. | 1,84 о. с. |  | 1,74 с. |
|  |  | 1,69 с. |  | 1,64 о. с. |
|  |  | 1,29 ср. с. |  | 1,52 ср. |
|  |  |  |  | 1,487 ср. |
|  |  |  |  | 1,42 ср. |
|  |  |  |  | 1,395 ср. |
|  |  |  |  | 1,318 ср. |
|  |  |  |  | 1,275 ср. |

Примечание: о.о.с. - очень-очень сильный; о.с. - очень сильный; с. - сильный; ср.с. - средней силы;

ср. - средний.

нативный гипс по дифракционной характеристике идентифицируется как дигидрат (CaSO4  2H2O); пробы, нагретые до 200 и 300 0С, - как полугидрат; проба 400 0С - как смесь -CaSO4 и -CaSO4; проба, нагретая до 800 0С, - как чистый “нерастворимый ангидрит” (-CaSO4).

Таким образом, качественное определение гидратной формы гипса и, соответственно, ориентировочной максимальной температуры нагрева на пожаре возможно непосредственно по дифрактограммам.

Рис. 1.91. Дифрактограммы проб гипса до и после изотермического нагрева (длит. нагрева  30 мин)

Для количественной оценки степени превращения гипса под воздействием температуры мы вывели, как и в предыдущем случае, эмпирические критерии, включающие в себя соотношения величин дифракционных максимумов, которые наиболее существенно и последовательно меняются с подъемом температуры, причем в наиболее широком температурном интервале. Это следующие критерии:

R4 = I(2,88) / I(3,47);                                           (1.68)

R5 = [I(3,01) / I(3,47)] + 2  I(4,28) / I(3,47);                     (1.69)

R6 = [I(6,0) / I(3,47)] + 2  I(7,56) / I(2,88),                       (1.70)

(в скобках указаны межплоскостные расстояния соответствующих дифракционных максимумов, А)

Первое слагаемое в критериях R5, R6 описывает изменение гипса в зоне температур от 150-200 0С и выше, второе - в низкотемпературной зоне существования дигидрата.

Рис. 1.92. Зависимость рентгеновских критериев R4 - R6 от температуры нагрева гипсокартонной плиты

Изменение величин критериев R4 - R6 в зависимости от температуры нагрева материала показано на рис. 1.92.

Критерий R4 меняется в более широком интервале температур, захватывая и стадию перехода -ангидрита в -ангидрит; к тому же он более просто рассчитывается. Однако при использовании этого критерия надо иметь в виду, что при температурах 700 0С и более максимум 2,88 А постепенно уменьшается, а вместо него появляется максимум 2,85 А. Перепутав их, можно в высокотемпературных зонах получить ошибочные данные. У критериев R5, R6 таких особенностей нет и пользоваться ими проще.

Расчет указанных рентгеновских критериев гипсосодержащих проб, отобранных с конструкций в различных зонах пожара, дает возможность установить распределение зон термических поражений конструкций на месте пожара. К сожалению, зависимость величины любого из критериев от температуры имеет не монотонный, а скорее ступенчатый характер (рис. 1.92). Такого рода особенности кривых R = f(T) вполне объяснимы - каждая из “ступеней” соответствует определенной гидратной форме гипса.

Сделать зависимость R = f(T) более монотонной можно, отбирая пробы гипса в виде керна на фиксированную глубину, как это рекомендовалось выше. Такой метод отбора проб делает результаты определения зон термических поражений гораздо более информативными, ибо проба становится “чувствительной” не только к температурному фактору, но и фактору времени. Возможна в этом случае и дифференциация зон, соответствующих одной и той же гидратной форме, а также работа в температурных зонах выше 700 0С.

6.2.5. Весовой метод определения остаточного содержания термолабильных компонентов

Под термином “термолабильные компоненты” принято понимать нестабильные, разлагающиеся под действием температуры с выделением летучих веществ компоненты тех или иных веществ и материалов. В гипсовых материалах - это приведенные выше гидратные формы сульфата кальция, в материалах на основе цемента и извести - кальциевые гидросиликаты, содержащие кристаллогидратную воду, а также гидроксид кальция, карбонаты кальция и магния. Очевидно, что, чем выше была температура нагрева материала на пожаре и, чем, соответственно, выше степень его термического поражения, тем больше разлагаются указанные компоненты и тем меньше будет убыль массы материала при вторичном его нагреве в ходе анализа.

В органических материалах вещества, удаляющиеся из них при нагревании до определенной температуры, называются “летучими веществами” (см. гл. 2, 4, посвященные обгоревшим остаткам ЛКП и древесины). По отношению к неорганическим веществам этот термин был бы не очень корректен; в самом деле, какие летучие вещества в бетоне или кирпиче? Более удачен, по нашему мнению, термин “термолабильные" (т.е. нестойкие к воздействию температуры) компоненты, хотя и он, в данном случае, тоже не до конца точен - ведь в ходе анализа определяется содержание не всего термолабильного компонента (например, карбоната кальция), а только его удаляющейся при нагреве материала части (СО2). Таким образом, название данного подпункта нужно понимать не буквально, а как термин, в определенной степени условный. Можно вместо него применять и другой термин, принятый в химии неорганических вяжущих - "потери при прокаливании" (ППП).

Определение остаточного содержания термолабильных компонентов или потерь при прокаливании может проводиться на том же оборудовании, что и определение летучих веществ в древесных углях, обгоревших остатках ЛКП и по очень похожей методике. В работе используются керамические тигли N4 с крышками. Перед проведением исследований их прокаливают в муфельной печи при температуре 800 0С в течение 1 - 1,5 часов. Прокаленные тигли остужают в эксикаторе в течение 40-60 минут, взвешивают на лабораторных весах с точностью до 0,0001 г (М1). Навеску исследуемого материала массой около 1,0 г (М2) помещают в подготовленные вышеуказанным способом керамические тигли.

Тигли с навесками загружают в муфельную печь, предварительно нагретую до температуры 900 0С, и выдерживают там 2 часа. По истечении этого времени тигли с навесками извлекают из печи и помещают в эксикатор для охлаждения до комнатной температуры, после чего их повторно взвешивают (М3).

При анализе материалов на основе гипса по полученным результатам рассчитывают процентное содержание термолабильных компонентов в пробе (в расчете на суммарную массу пробы) по формуле:

L1 = [М2 - (М3-М1)]  100 / М2,. %.                                  (1.71)

В том случае, если анализировался материал на основе цементного и известкового вяжущих, целесообразно провести вторую, дополнительную стадию анализа. Она позволяет разделить цемент и песок - твердые компоненты цементного камня или бетона. Первый в результате химической обработки переходит в раствор, второй остается в твердом виде и количество его может быть определено взвешиванием.

На второй стадии анализа в тигель (после завершения указанных выше операций первой стадии) добавляют разбавленную (1:3) соляную кислоту в расчете: 50 мл на 1 г остатка. После того, как видимая реакция (выделение пузырьков газа) закончится, тигли нагревают в течение 10-15 минут при температуре 70 0С и дают содержимому в тиглях отстояться, отделяют остаток декантацией и промывают его горячей водой 3-5 раз. К осадку добавляют 25 мл 5 % раствора соды (NaHCO3), нагревают в течение 10 минут при температуре 70 0С и фильтруют. Затем промывают еще 3-5 раз горячей водой.

Промытый остаток сушат при температуре 105 0С, а затем прокаливают 10 минут в муфельной печи при температуре 400  0С.

После прокаливания керамический тигель с навеской взвешивают с целью определения массы остатка (М4).

По полученным результатам рассчитывают процентное содержание термолабильных компонентов в расчете на массу цементного камня в пробе (за вычетом нерастворимого минерального остатка - песка) по формуле:

L2 = [М2 - (М3-М1)]  100 / (М2-М4),. %,                        (1.72)

где	М1 - масса тигля;

M2 - масса навески;

М3 - масса навески после прокаливания;

М4 - масса навески после повторного прокаливания.

Проведение второй стадии анализа повышает точность результатов за счет того, что позволяет вести расчет относительно не всей навески, а растворимой ее части, непосредственно содержащей термолабильные компоненты, т.е. за вычетом песка, распределение которого по массе может быть неравномерно.

Весовой метод довольно прост, не требует сложного оборудования и специальной подготовки исполнителей, чем и привлекателен для массового применения. Но и возможности его при исследовании материалов из цементного камня и извести невелики. Общая тенденция уменьшения величины L с повышением температуры нагрева по экспериментальным данным в общем-то прослеживается (рис. 1.93), однако значительный разброс данных относительно средних величин часто перекрывает диапазон температур в 100-200 0С, а иногда и более. Расчет по L2, как отмечалось выше, несколько снижает разброс данных и позволяет проследить более-менее удовлетворительную корреляцию этого показателя с температурой и длительностью нагрева цементного камня и известкового раствора (рис. 1.94). Данное обстоятельство обеспечивает возможность использования весового метода (именно с расчетом L2) для выявления зон термических поражений цементного камня.

Рис. 1.93. Зависимость величины остаточного содержания термолабильных компонентов (L1) от температуры предварительного нагрева цементного камня. Скорость динамического нагрева, град/мин: 1 - 10,0; 2 - 5,0. Охлаждение после нагрева: 3- водой; 4- на воздухе

Рис. 1.94. Зависимость величины остаточного содержания термолабильных компонентов (L2) от температуры и длительности предварительного изотермического нагрева цементного камня

Необходимо, однако, отметить, что на силикатном кирпиче этим методом удалось надежно дифференцировать лишь зоны с температурой нагрева от 700 0С и выше [135]. Трудно объяснить причину таких различий в эффективности метода. Возможно, сказывается роль диффузионного фактора - в более рыхлых материалах условия для эвакуации продуктов разложения термолабильных компонентов при нагреве более благоприятны.

При исследовании материалов с гипсовым связующим весовой метод дает вполне надежные и воспроизводимые результаты. Они могут быть использованы для выявления зон термических поражений конструкций, а также для определения гидратной формы гипса и, соответственно, ориентировочной максимальной температуры его нагрева на пожаре. Величина L1 около 22 % соответствует дигидрату (теоретическое содержание воды в CaSO4  2H2O - 21 %), плато на кривой рис. 1.95 в области  8-10 % - полугидрату (теоретическое содержание воды - 6,2 %); плато около 2 % - ангидриту, в котором вода (теоретически) отсутствует вообще. Два процента разности между теоретическим и практическим содержанием воды в гипсе дает, вероятно, остаточная сорбированная влага.

Необходимо отметить, что переход гидрата в полугидрат происходит в основном до 100 0С, хотя полностью завершается при температурах 140-160 0С. Это хорошо видно по данным табл. 1.31.

Таблица 1.31

Рис. 1.95. Зависимость величины L1 (% масс.) в пробах гипсового камня от температуры его предварительного нагрева

Изменение массы образцов гипсовых плит (% масс.)

в процессе нагрева в изотермических условиях

(сушка до “постоянной массы”)

| Температера нагрева, 0С | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя убыль массы, % масс. | 0,06 | 0,17 | 0,46 | 8,00 | 10,09 | 11,84 | 12,18 |
| Максимальное расхождение в параллельных опытах, % масс. | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,82 | 0,70 | 0,23 | 0,22 |

Из приведенных данных следует существенный для практики вывод, что сушку проб гипса, отобранных на месте пожара, следует проводить при температуре не выше 80 0С.

В качестве иллюстрации возможностей использования величин остаточного содержания термола-бильных компонентов (L1) для построения зон термических поражений приведем следующий пример.

Модельный очаг пожара был разложен у фрагмента стены, собранной из гипсовых блоков пазогребневой конструкции. Костер горел в течение одного часа, после чего его тушили водой, а с конструкции отбирали пробы поверхностного и глубинных слоев гипса, которые исследовали изложенными выше способами.

Рис. 1.96. Распределение зон термических поражений конструкции из гипсовых плит, выявленное по величине L, % масс.

На рис. 1.96 приведены результаты определения в поверхностных пробах гипса остаточного содержания термолабильных компонентов L, % масс. (величины L указаны в точках отбора проб гипса). Как видно из рисунка, на стене четко прослеживаются пять зон с содержанием L от 8,8 до 21,7 %. Расположение очага соответствует зоне с минимальной величиной L, по мере удаления от очага величина L последовательно возрастает. Аналогичное распределение зон термических поражений было получено по величине спектральных (ИК-) критериев S1, S2 и рентгеновских критериев R4, R5, и R6 (см. выше).

6.3. О возможностях исследования материалов, изготовленных обжиговым методом

6.3.1. Кирпич, керамическая плитка

В начале этой главы мы утверждали, что материалы, изготовленные обжиговым методом, т.е. прошедшие высокотемпературную обработку в процессе производства, после пожара, как правило, не исследуются.

Известно, что у каждого правила есть исключения; так и в этом случае. Экспертная практика показывает, что определенную информацию может дать, в частности, исследование после пожара ультразвуковым методом красного и, более того, специального огнеупорного кирпича, а также керамических (кафельных) плиток и, вероятно, подобных им материалов.

На одном из пожаров мы, прозвучивая бетонную стену помещения, из любопытства прозвучили небольшой фрагмент стены, длиной около 2-х и высотой около 3-х метров, выложенной из огнеупорного шамотного кирпича. Причем исследованию подвергался не цементный камень в промежутках между кирпичами (как это рекомендовалось выше), а сами кирпичи. И, к своему удивлению, получили на стене, как бы “тепловой отпечаток” двухтумбового письменного стола, стоявшего у стены до пожара и практически полностью сгоревшего (рис. 1.97).

Чтобы уяснить причину этого явления, мы в лаборатории подвергли кирпичи данной разновидности нагреву в муфельной печи при температурах от 100 до 1000 0С. После этого кирпичи охлаждали на воздухе и измеряли время прохождения поверхностного УЗ-сигнала по изложенной выше методике. И, как и следовало ожидать, не обнаружили никаких изменений в скорости прохождения ультразвука. Однако на пожаре акустические характеристики такого кирпича явно менялись. Почему?

Методику эксперимента изменили. Кирпичи стали разогревать в муфельной печи до заданных температур и охлаждали, но уже мелкораспыленной водой. Вот такой операции кирпич не выдержал. Скорость прохождения ультразвука в нем резко снизилась, хотя внешне кирпич не изменился. По-видимому, нагрев и резкое охлаждение привели к образованию в кирпиче сети микротрещин, что и ухудшило его акустические свойства.

Аналогичная картина была получена на одном из пожаров ультразвуковым исследованием керамической (кафельной) плитки, покрывавшей стену.

Рис. 1.97. Распределение зон термических поражений стены из огнеупорного кирпича, построенное по результатам измерения относительной скорости прохождения УЗ-волн (дефектоскоп УК-10 ПМС). Зона I - Cr/Cro = 0,4-0,5; II - 0,5-0,6; III - 0,6-0,7; IV - > 0,7

Таким образом, можно констатировать, что свойственные пожару условия (прогрев конструкций до достаточно высокой температуры и резкое их охлаждение при тушении пожара водой) способны привести в материалах, изготовленных обжиговым методом, если не к изменению состава и химических свойств, то, по крайней мере, к изменению свойств физических. Что и может быть зафиксировано акустическими методами (УЗ-дефектоскопия), а, возможно, и некоторыми другими (например, микроскопическими исследованиями).

Данное обстоятельство может, в принципе, дать возможность выявления на соответствующих материалах более прогретых зон, соответствующих местам сосредоточения пожарной нагрузки или более длительного и активного горения.

Сложность, однако, в следующем. Охлаждение строительных конструкций в ходе тушения может происходить неравномерно. И если механизм и скорость охлаждения столь существенным образом сказываются на свойствах материала, то не получим ли мы в результате не распределение зон термических поражений, а “траекторию водяной струи из пожарного ствола”? Пренебрегать такой опасностью, вероятно, не стоит.

6.3.2. Неорганические эмали на металле

Эмалированные стальные изделия (посуда, в частности) достаточно термостойки и вряд ли, на первый взгляд, способны быть носителем информации, необходимой пожарному эксперту. Однако практика показывает, что это не так. Остановимся на одном характерном примере такого рода.

На пожаре, произошедшем из-за электрокипятильника, включенного в сеть и забытого владельцем, в очаге пожара, рядом с кипятильником была найдена эмалированная кружка. Именно в этой кружке включенный кипятильник и был, как выяснилось, оставлен владельцем. Стальная кружка емкостью 0,25 л с полой металлической ручкой была покрыта внутри эмалью белого цвета, а снаружи - эмалью цвета “морской волны”. На внутренней поверхности днища имелись сколы эмали, а уцелевшая поверхность была покрыта многочисленными сетчатыми трещинами и мелкими пузырьками. На наружной поверхности пузырчатое вспучивание эмали было заметно больше в нижней части кружки, нежели в верхней. В этой же части эмаль потемнела, причем зоны потемнения имели вид протуберанцев, направленных от (из-под) днища кружки вверх (рис. 1.98). На днище кружки потемнение наблюдалось преимущественно по краям; в центре, где дно имело вогнутую вовнутрь форму, потемнение было заметно меньше.

Каково происхождение отмеченных термических поражений эмали и можно ли было трактовать их как признаки “соучастия” кружки в событиях, приведших к пожару ?

Сетчатые разводы и трещины свидетельствовали о нагреве кружки до температуры, близкой к температуре плавления эмали, т.е. 900 - 950 0С. В местах растрескивания кислород воздуха проникал к стальному корпусу кружки, шло образование окалины, что и привело к появлению мелких пузырьков (вздутий). То, что указанные явления были явно более выражены в нижней части кружки, свидетельствовало о локальном перегреве ее именно в этой части.

Трудно предположить, что такого рода локальный нагрев отдельной части относительно мелкого предмета (кружки) мог быть следствием вторичного теплового воздействия в ходе пожара; термические поражения в этом случае были бы более равномерными. Вероятнее, что эти поражения возникли в результате теплового воздействия лежащего на дне кружки электрокипятильника.

Рис.1.98. Эмалированная кружка со следами термического поражения эмали

Раскаленный в отсутствии водяного охлаждения кипятильник разогрел днище кружки, которое, в свою очередь, подожгло основание стола (о возможности такого развития событий - см. далее, ч.II). Темные протуберанцы в нижней части кружки подтверждают это наше предположение. Они очень похожи на отпечатки языков копоти, выходящих из-под днища. Копоть эта, однако, с кружки не стирается, не смывается и, похоже, является следствием химических изменений в составе эмали.

В литературе о возможности и условиях химического взаимодействия эмали с продуктами сгорания органических материалов сведения отсутствуют. Однако в Институте химии силикатов АН СССР автору, обратившемуся за консультацией по данному вопросу, показали следующий опыт. На эмалированную стальную пластинку положили полоску бумаги и поместили их в муфельную печь, разогретую до температуры плавления эмали (900 0С). Через 30 минут пластинку из печи вынули. Бумага сгорела практически бесследно, однако на эмали остался ее темный нестираемый отпечаток.

Химизм происходящих в данном случае в эмали изменений не совсем ясен, но факт остается фактом - в разогретой до достаточно высоких температур эмали при контакте со сгорающими органическими материалами или углеродными частицами в конвективной струе продуктов сгорания происходят явные, визуально фиксируемые изменения. Наличие таких изменений на эмалированной посуде можно и нужно замечать и оценивать. Не исключено появление таких следов на эмалированных корпусах и деталях холодильников, газовых- и электроплит и других объектах такого рода. Хотя, конечно, они более массивны и разогреть их даже на локальном участке до температуры, близкой к температуре плавления эмали, довольно сложно. Необходимо наличие весьма мощного источника тепла.

Возможности применения инструментальных методов для анализа эмали в такого рода случаях не изучались. Хотя, в этом направлении, возможно, могут быть достигнуты определенные успехи.