Таблица 1.26

Изменение состава, структуры и свойств бетона при нагревании [127]

| Характеристики |  | Температура нагрева, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 100 | 200 | 300 |  | 400 |  | 500 |  |  | 600 |  |  | 800 |  |  |  | 1000 |
| Макроструктура: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сцепление составл. |  | прочное |  |  |  | ослабленное |  |  |  | слабое |  |  |  |  |  | очень слабое |  |  |  |
| Трещиноватость |  | - | - | - | малая |  | средняя |  |  |  |  |  |  |  |  | большая |  |  |  |
| Оплавленность |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | слабая |  |  |  | сильн. |
| Микроструктура: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя ширина трещин, мкм  102 |  | 0,5-1,0 | 1,0-1,5 | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 |  | 2,5-3,0 |  | 3,0-4,0 |  |  | 4,0-5,0 |  |  | 5,0-7,0 |  |  |  | - |
| Средний размер пор в шлифах, мкм  102 |  | 0,2-0,5 | 0,5-0,7 | 0,7-1,0 | 1,0-1,2 |  | 1,2-1,5 |  | 1,5-1,8 |  |  | 1,8-2,0 |  |  | 2,0-2,5 |  |  |  | 2,5-3,0 |
| Пористость в шлифах, % |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 3 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |
| Количество клинкерных зерен в шлифах |  | 75-80 | 75-80 | 70-75 | 65-70 |  | 65-70 |  | 60-65 |  |  | 60-65 |  |  | 55-60 |  |  |  | 50-55 |
| Микротвердость, МПа  103: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цементного камня | 0,9-1,0 |  |  | 0,7-0,8 |  |  |  | 0,5-0,6 |  |  | - |  | 0,2-0,3 |  |  |  |  |  |  |
| гранита | 10,0-11,0 |  |  | 8,5-9,0 |  |  |  | 7,5-8,0 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |
| известняка |  | 1,5-1,7 |  | 1,1-1,3 |  |  | 0,9-1,0 |  |  |  |  | - |  | нет |  |  | нет |  |  |
| Действие HCl, сек |  | 60 | 60 | 50 | 50 |  | 40 |  | 40 |  |  | 30 |  |  | нет |  |  |  | нет |
| Количество гидратной воды, % |  | 19-21 | 16-18 | 13-15 | 13-15 |  | 10-12 |  | 10-12 |  |  | 7-9 |  |  | 7-9 |  |  |  | 4-6 |
| Данные ТГ- и ДТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dm до 600 0С |  | 16-18 | 13-15 | 13-15 | 10-12 |  | 10-12 |  | 7-9 |  |  | 7-9 |  |  | 4-6 |  |  |  | 1-3 |
| dm до 1000 0С |  | 24-26 | 21-23 | 18-20 | 15-17 |  | 12-14 |  | 9-11 |  |  | 9-11 |  |  | 6-8 |  |  |  | 3-5 |
| эффект 130-170 0С |  | 100 | 90 | 80 | 60 |  | 60 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 40 |
| эффект 470-490 0С |  | 100 | 80 | 60 | 30 |  | 15 |  | 10 |  |  | нет |  |  | - |  |  |  | - |
| эффект 750-770 0С |  | 100 | 90 | 80 | 70 |  | 60 |  | 50 |  |  | 30 |  |  | нет |  |  |  | - |