ГЛАВА 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ И ЕЕ РАСЧЕТ ПРИ ПОИСКАХ ОЧАГА ПОЖАРА

В предыдущих главах неоднократно отмечалась необходимость при выявлении очага пожара сопоставлять данные по зонам термических поражений конструкций с распределением пожарной нагрузки в исследуемом помещении (помещениях). Такое сопоставление часто позволяет дифференцировать очаг (очаги) пожара и очаг (очаги) горения. Как очаг пожара бесспорно можно рассматривать лишь зону, в которой экстремально высокому значению степени термического поражения не сопутствует соответствующее сосредоточение пожарной нагрузки. Ибо только в этом случае повышенное значение степени термического поражения S может быть объяснено лишь временным фактором – экстремально высокой длительностью горения.

Обратная ситуация – практическое совпадение зон термических поражений и зон распределения пожарной нагрузки – малоинформативна. В этом случае эксперт не имеет оснований рассматривать зону максимальных термических поражений как очаговую, хотя это и не исключено. Пример такого рода рассмотрен ниже, при анализе пожара в универмаге "Фрунзенский" (см. ч. IV).

Построение зон распределения пожарной нагрузки на плане места пожара производится аналогично тому, как это делается, например, при построении зон термических поражений по ультразвуковым данным. Для этого необходимы, однако, исходные данные по теплотам сгорания хотя бы основных конструкционных и отделочных материалов, а также тепловым потенциалам мебели, предметов быта и других объектов, встречающихся на месте пожара. Данные по теплотам сгорания ряда строительных материалов в литературе имеются. Некоторые из них, собранные из различных литературных источников, приведены в табл.1.31.

Сложнее обстоит дело с тепловыми потенциалами сгораемых объектов в целом. Практически единственным доступным российскому читателю источником информации по данному вопросу может быть книга Б. Бартелеми и Ж. Крюппа [11], в которой приводятся данные французских исследователей [147, 148] о тепловых потенциалах бытовой и офисной мебели. Не совсем, правда, ясно, насколько корректно применять эти данные для расчетов пожарной нагрузки на наших пожарах. Ведь различия в конструкции основной массы мебели и других предметов в России и Франции наверняка имеются.

Таблица 1.32

Теплоты сгорания некоторых полимеров,

конструкционных и отделочных материалов

| Вещество (материал) | Удельная теплота сгорания, кДж/кг | Литературный источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Древесина дубовая | 18221-19874 | 60 |
| Древесина еловая | 20305 | 60 |
| Древесина сосновая | 18731-20853 | 60 |
| Древесно-стружечная плита (ДСП) | 20447 | 144 |
| Древесно-волокнистая плита (ДВП) | 19112 | 60 |
| Фанера клееная | 21335 | 145 |
| Пластик декоративный, бумажнослоистый | 21000 | 145 |
| Ткань мебельная | 13408 | 146 |
| Пенорезина | 33520 | 145 |
| Полиметилметакрилат (оргстекло) | 26397 | 147 |
| Полиэтилен | 46090-46667 | 147 |
| Полипропилен | 43995 | 147 |
| Полистирол | 39800-40680 | 147 |
| Поликарбонат | 30587 | 147 |
| Полиамид | 31006 | 147 |
| Поливинилхлорид | 18017-20732 | 147 |
| Политетрафторэтилен (тефлон) | 4207-4609 | 147 |
| Материалы для пола |  |  |
| Линолеумы: алкидный; | 20950 | 147 |
| коллоксилиновый; | 9220-21370 | 147 |
| поливинилхлоридный; | 14240-18000 | 147 |
| резиновый (релин) | 17600-27230 | 147 |
| Плитки: кумариновые; | 11300 | 147 |
| фенолитовые | 15080 | 147 |
| Материалы для стен |  |  |
| Полистирольные плитки | до 41900 | 147 |
| ПХВ-рейки | 20950 | 147 |
| Продолжение таблицы 1.32 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Теплоизоляционные материалы |  |  |
| Пенопласты на основе полистирола: (ПС-1,ПС-4,ПСВ-СПМ); | 31400-41700 | 147 |
| ПСБ; | 41631 | 60 |
| ПСБ-С. | 41212 | 60 |
| Пенопласты на основе ПВХ(ПХВ-1) | 18900 | 147 |
| Пенопласты на основе полиуретанов | 18353-19493 | 60 |
| Те же, без антипиренов, марок ППУ-3, 9, 10, 101, 305, 307, 309, 312, 402 и др. | 24300-31850 | 60 |
| Пенопласты на основе мочевиноформальдегидных олигомеров (МФП-1, мипора) | 17600 | 147 |
| Пенопласты на основе новолачных полимеров (ФФ,ФК-20, ФК-40) | 7500 31384 | 147 11 |
| Те же, марки ФС-7-2 | 30500 | 147 |
| Те же марки ФС-7 | 24409 | 60 |
| Трубы и погонажные изделия |  |  |
| Плинтуса, поручни и др. изделия из высоконаполненного ПВХ | 13400-14700 | 147 |

В этом плане полезными могут оказаться данные, полученные под руководством автора слушателями СПВПТШ С.И. Коржом и С.В. Хвасько. Данные эти характеризуют основные типы отечественной мягкой и жесткой мебели. Расчеты тепловых потенциалов проводились по результатам анализа ассортимента 13 мебельных фабрик Санкт-Петербурга, Москвы, Гомеля (Белоруссия) по состоянию на первое полугодие 1993 года. Полученные данные приведены в табл. 1.32.

Таблица 1.33

Тепловые потенциалы отечественной жесткой мебели

| Разновидность мебели | Q, мДж | Qср., мДж |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Антресоль | 613-716 | 665 |
| Полка книжная | 140-172 | 156 |
| Полка для прихожей | 36-49 | 42 |
| Полка кухонная | 315-419 | 367 |
| Секция мебельная (малая) | 2503-3922 | 3212 |
| Секция мебельная (большая) | 5880-7302 | 6591 |
| Скамейка для кухни | 259-297 | 278 |
| Стол кухонный | 318-442 | 380 |
| Стол шкаф кухонный разделочный | 355-444 | 400 |
| Стол шкаф | 642-670 | 656 |
| Стол обеденный | 410-552 | 400 |
| Стол обеденный на металлич. ножках | 230-242 | 236 |
| Стол журнальный | 408-442 | 481 |
| Стол журнальный в мягкой отделке | 446-603 | 525 |
| Стол письменный однотумбовый | 682-900 | 791 |
| Стол письменный двухтумбовый | 877-1074 | 976 |
| Стол приставной (большой) | 554-809 | 681 |
| Стол приставной (малый) | 464-548 | 506 |
| Стол полуовальный | 352-520 | 436 |
| Стол-тумба | 396-564 | 480 |
| Стол угловой | 425-634 | 530 |
| Стол книжка | 532-623 | 578 |
| Стул мягкий | 102-138 | 120 |
| Стул на металл. ножках (мягкий) | 67-94 | 80 |
| Стул на металл. ножках (жесткий) | 33-56 | 44 |
| Стул жесткий | 94-111 | 103 |
| Табурет | 80-105 | 92 |
| Табурет кухонный | 61-86 | 74 |
| Продолжение табл. 1.33 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Трельяж | 692-957 | 825 |
| Тумба для белья | 410-569 | 490 |
| Тумба под телевизор | 880-1044 | 962 |
| Тумбочка прикроватная | 327-532 | 430 |
| Тумбочка под телефон | 425-559 | 522 |
| Шкаф для посуды | 1271-1538 | 1405 |
| Шкаф для одежды | 1464-1717 | 1591 |
| Шкаф для белья | 1281-1986 | 1634 |
| Шкаф для книг | 1168-1651 | 1410 |
| Шкаф многоцелевой | 898-1505 | 1201 |
| Прихожая (гарнитур) | 3475-3928 | 3702 |
| Кухня (гарнитур) | 2713-3107 | 2910 |

Таблица 1.34

Тепловые потенциалы отечественной мягкой мебели

| Разновидность мебели | Q, мДж | Qср., мДж |
| --- | --- | --- |
| Кровать односпальная | 1198-1279 | 1248 |
| Кровать полутораспальная | 1562-1758 | 1657 |
| Кровать двухспальная | 1809-2040 | 1928 |
| Тахта | 1459-1618 | 1509 |
| Софа | 1355-1489 | 1425 |
| Кушетка | 1010-1268 | 1171 |
| Диван для отдыха | 1169-2219 | 1820 |
| Диван кровать | 1655-2667 | 2192 |
| Кресло для отдыха | 642-927 | 807 |
| Раскладное кресло (кресло-кровать) | 1103-1411 | 1308 |
| Поворотное кресло | 216-863 | 437 |
| Кресло-качалка | 352-479 | 409 |

Для построения распределения пожарной нагрузки по помещению определяют тепловой потенциал каждого достаточно крупного предмета по приведенным выше таблицам или по другим данным. При отсутствии таковых для отдельных предметов тепловой потенциал рассчитывают, исходя из разновидностей и массы использованных при их изготовлении материалов. Расчет ведут по формуле:

Q = q1.m1 + q2.m2 + ... + qn.mn ,		  		 (1.73)

где 	q1, ... , qn – удельные теплоты сгорания отдельных материалов, входящих в состав изделия, мДж/кг;

m1, ... , mn – масса каждого из материалов в составе изделия, кг.

После определения (по справочным данным) или расчета тепловых потенциалов самих предметов к ним прибавляют рассчитанную (хотя бы ориентировочно) величину теплового потенциала сгораемых предметов, хранящихся внутри мебели и на ней (белья, одежды, книг и т.д.). Полученную суммарную величину теплового потенциала следует разделить на площадь предмета (точнее, площадь его проекции на пол) и нанести на план места пожара.

На рис. 1.99, а показано распределение пожарной нагрузки в столовой комнате жилой квартиры, где произошел пожар.

а) 				 	б)

Рис. 1.99. Распределение пожарной нагрузки (а) и зон термического поражения (б) потолка комнаты после пожара:

1 – шкаф для посуды; 2, 3 – кресло для отдыха; 4 – тумба с телевизором; 5 – стол; 6 – шкаф для одежды; 7 – диван-кровать; 8 – стол письменный двухтумбовый; 9 – журнальный стол

(I, II – зоны экстремально высоких термических поражений потолка комнаты)

Сопоставление данных рисунка с картиной распределения термических поражений по потолку комнаты, полученной исследованием проб штукатурки методом ИК-спектроскопии (рис. 1.99, б), показывает, что зона I экстремальных значений спектрального критерия соответствует зоне сосредоточения пожарной нагрузки. Поэтому у нас нет оснований утверждать, что в ней расположен очаг пожара. В то же время экстремальная зона термических поражений II явно не совпадает с максимальными значениями Q. Здесь максимальные термические поражения штукатурки объяснимы только одним – более длительным и интенсивным горением, что, собственно, и присуще очагу пожара.

Приведенный выше достаточно простой пример может создать у читателя иллюзию, что сопоставление распределения пожарной нагрузки по помещению и термических поражений окружающих конструкций – дело достаточно простое. На самом деле это не так. Точное количественное решение задачи связано с большими трудозатратами и не всегда возможно без специального математического аппарата. В настоящее время разрабатывается компьютерный программный модуль, предназначенный для расчета пожарной нагрузки, ее сопоставления с распределением зон термических поражений и выявления таким образом потенциальных очаговых зон. Если разработка закончится успешно, то компьютерная обработка данных существенно облегчит решение проблемы, рассмотрению которой посвящена данная глава.